Инструкция   по применению кислотного моющего средства  с дезинфицирующим эффектом «Сип-Ред 3» на основе ЧАС для циркуляционной  мойки (СИП МОЙКИ) оборудования и тары на пищевых предприятиях

(ООО «НПО СпецСинтез», Россия)

Назначение:

Средство  предназначено для санитарной обработки (беспенной внутренней мойки и дезинфекции  пищевого оборудования). Удаления минерально-органических отложений, патоки, яичного белка, остатков фруктового сырья, шоколада, грибково-бактериального налета с поверхностей технологического пищевого оборудования, в том числе баков, танков, трубо- и суслопроводов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, фильтров, инъекторов и другого оборудования на предприятиях пищевой промышленности.

Область применения:

Средство рекомендуется преимущественно для механизированного (циркуляционного, СИП) способа  кислотной низкопенной мойки  на предприятиях пищевой промышленности (молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, кондитерской, крахмало-паточной, сыродельной, мясной, рыбоперерабатывающей, производстве кетчупов, майонезов и соусов), доильного оборудования на молочных фермах, а так же на предприятиях общественного питания. Возможно, использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверхности обрабатываемых объектов или погружения деталей оборудования в растворы средств и мойки их с помощью щеток и ершей с соблюдением правил техники безопасности при работе с едкими веществами

Состав: неорганическая кислота (фосфорная), неионогенные ПАВ (этоксилированные спирты, алкилгликозиды), ЧАСы (алкилдиметилбензиламмония хлорид).

Физико-химические свойства:

- Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость без механических примесей светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом

- рН 1%-го раствора (при 20º С)                                                1,6±1,2

- Относительная плотность, г/см³ (при 20º С)                          1,25±0,05

- Содержание фосфорной кислоты, мас. %                              10 % и более, но менее 15 %

- Средство химически стабильно, при разложении опасных химических продуктов не образует

Потребительские свойства:

- низкое пенообразование

- удаляет минеральные отложения, пивной и молочный камень, масложировые отложения

- уничтожает и предотвращает рост бактерий и грибов

- хорошо растворяется в воде

- работает в воде любой жесткости

- не повреждает поверхность обрабатываемого оборудования при применении согласно инструкции

- может дозироваться автоматически по электропроводности рабочих р-ров (см. приложение №1)

Рекомендации по применению:

- концентрация рабочего раствора 0,2-5% в зависимости от степени загрязнения и типа оборудования

- температура рабочего раствора от +30º С до +800 С (выше +60ºС возможно пенообразование)

- время циркуляции от 20 до 60 минут.

- не оставлять рабочий раствор в системе,  промыть избытком воды.

- не допускать смешивания со щелочными компонентами.

Таблица приготовления рабочих растворов:

| Концентрация рабочего раствора (%) | Количество средства и воды (л), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 10 л рабочего раствора | 100 л рабочего раствора |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,2 | 0,016 | 9,984 | 0,16 | 99,84 |
| 0,3 | 0,024 | 9,976 | 0,24 | 99,76 |
| 0,5 | 0,04 | 9,96 | 0,4 | 99,6 |
| 0,8 | 0,064 | 9,936 | 0,64 | 99,36 |
| 1,0 | 0,08 | 9,92 | 0,8 | 99,2 |
| 2,0 | 0,16 | 9,84 | 1,6 | 98,4 |
| 3,0 | 0,24 | 9,76 | 2,4 | 97,6 |
| 4,0 | 0,32 | 9,68 | 3,2 | 96,8 |
| 5,0 | 0,4 | 9,6 | 4,0 | 96,0 |

Для приготовления рабочих растворов с концентрацией средства, не указанной в таблице, количество средства в литрах рассчитывают по формуле V=m/ρ, где m – требуемый весовой процент, ρ – плотность средства, равная 1,25.

Определение полноты смыва моющего средства с оборудования: полноту смыва моющего средства с поверхности оборудования и трубопроводов определяют при помощи универсальной индикаторной бумаги с диапазоном рН 0 - 12 или рН-метра согласно ГОСТ 22567.5-93. рН смывной воды должен быть равен рН воды, которая используется для ополаскивания оборудования.

Определение концентрации рабочих растворов: к 100 мл рабочего раствора средства «Сип-Ред 3» добавить 4-6 капель индикатора бромкрезолового зеленого и титровать 0,2н раствором NaOH при контроле рН-метра до рН=4,6 (при этом изменение окраски индикатора показывает приближение уровня рН к точке эквивалентности). Концентрация средства определяется по формуле Х(%)=0,0494хV, где V-объем 0,2н раствора NaOH, пошедшего на титрование.

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очками.

- при попадании средства на кожные и слизистые покровы необходимо обильно промыть их проточной водой.

- при попадании средства в глаза, следует немедленно промыть их проточной водой в течение 10 – 15 минут, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 2-5 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом  1; 5; 20; 200; 1000 л

Условия хранения:

- температура хранения до + 30С; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от щелочей

- после замораживания и размораживания  продукт сохраняет все свои  свойства.  Перед применением размороженный  продукт  перемешать.

- гарантийный срок хранения 2 года

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Потапова дом 2

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com

Приложение № 1  к инструкции по применению средства «Сип-Ред 3»

Электропроводность водных растворов кислотного моющего средства «Сип-Ред 3»

| Электропроводность водных растворов моющего средства «Сип-Ред 3» (мСм/см) |
| --- |
| Концентрация W% | 10˚C | 20˚C | 30˚C | 40˚C | 50˚C | 60˚C |
| 0.2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| 0.6 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,5 |
| 1.0 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,6 |

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Потапова дом 2

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com